仕    様    書

| 品 名 | スチール製防災倉庫K P ハウス10タイプ |
| --- | --- |
| 組立寸法 | Di888 X WI888 X H2193 |

| 部材名称 | 仕 構 |
| --- | --- |
| 構造 | スチール製組立式パネルハウス |
| 総重量 | KP1010(250kg) ・KP1015 (325kg) ・KP1020(410kg) KP1025 (484kg) ,KP1030(566kg) |
| 屋根パネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t二0.6 |
| 屋根フレーム | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.8 |
| 壁パネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 6 |
| ドア枠 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.8 |
| ドアパネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.6 |
| 土台フレーム | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=1 . 6 |
| 床補強フレーム | 溶融亜鉛メツキ軽量形鋼 C-60 x30 x10 x1 . 6 |
|  | 溶接粋組み加工 (900 x1800) |
| 床板 | 合板(t12) |

| 部材名称 | オプション |
| --- | --- |
| 両引戸 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 8 (上下枠1 . 6) |
| 棚板 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 8 (ハット補強0. 6) |