災害救助用毛布仕様書 SH－1260

（１） 品名 災害救助用毛布（真空パック）

（２） 数量  	枚

（３） 銘   柄 (株)カネカ（カネカロン）

（４） 仕様

（１） 織り毛布

Ａ）混紡率 経糸 リサイクルポリエステル 100％

緯糸 アクリル系（カネカロン） 100％

Ｂ）番	手 経糸 20/2

緯糸 	1/3

Ｃ）組	織 1/3 破れ斜紋ヨコ二重織り

Ｄ）密	度 経 	170 本/10cm 間以上

緯  	110 本/10cm 間以上

Ｅ）重	量 1.6Kg 以上

Ｆ）寸	法 140ｃｍ×195ｃｍ以上Ｇ）色	合 提示見本通（ベージュ）Ｈ）仕上加工 両面起毛・両面刈毛

Ｉ）縫製加工 天地トリコット50ｍｍヘム

（２）難燃性 	消防庁通達65 号『寝具類等の防災性能試験1 寝具類

2 防災性能試験3 毛布』の試験に合格したもの。

認定No DD-08011 又はM-3711

（３）包装内容 	真空包装（メイワパック）（ISO14001 環境認証取得工場でパック）

最低10 年間、毛布を完全に保護（カビ、害虫、異臭、染み、変色、風合いを保つ）するため。

Ａ）個装フイルム アルミ蒸着フイルム（メイワシルバーフイルム）を使用。

Ｂ）要	領 包装する以前に平面乾燥処理（85℃の乾燥空気を上面ブロー。下面サクション出口前冷却）し、外気に触れる

事なく、毛布を8 ツ折にし、包装内の毛布の水分率を1％以下に前処理し、真空包装する。

科学剤を使用しない物理的処理方法で、温度、湿度をコントロールした信頼度の高い鮮度維持真空包装で

あること。

（４）梱包

Ａ）真空された毛布10 枚をダンボールケースに入れる。

（7 段積みに耐える強度とする）

Ｂ）サイズは730X520X330（±2％）とする。

Ｃ）ケースの合わせ目は、粘着テープで封をし、ポリプロピレン製バンドを

掛ける。

Ｄ）外気湿度に犯されず、劣化せずに室内で10 年間保存可能。

（５）表示 梱包ケースに次の項目を表示する。

両側面

災害救用備蓄毛布数量 	10 枚

納入年月 平成 年月

（６）納入場所及び納入枚数

（７）納入期限 	平成 年月日

（８）証明書の提出

Ａ）契約時 	原綿メーカーの毛布出荷引受書Ｂ）納入時 	◇毛布出荷証明書

◇（財）化学物質評価研究機構検査成績書（フイルム写）

◇（財）日本科学繊維検査協会検査成積書写（毛布水分率写）

◇真空包装の品質証明書

◇ＩＳＯ14001＆9001 環境＆技術認証取得の写

（９）その他 その他不明な点は、担当職員の指示に従うこと。

別表―1

アルミ蒸着フイルムの品質は、次の通りとする。

| 項目 | 基 準 | 測定法 |
| --- | --- | --- |
| 引張強度 | たて 800Kgf/ｃ㎡ 以上 よこ 800kgf/ｃ㎡ 以上 | JIS K 6732 |
| 伸 度 | たて 80％ 以上 よこ 80％ 以上 | JIS K 6732 |
| 引裂強度 | たて 120Kgｆ/cm 以上 よこ 120kgｆ/cm 以上 | JIS K 6732 |
| 熱封かん強度 | 6.5Kgｆ/15mm 以上 | JIS Z 1707 |
| 透湿度 | 0.5ｇ/㎡.24ｈ 以下 | JIS Z 0208 |
| 気体透過度 | 1ｃ㎥/㎡.24ｈ.atm | JIS K 7126-2006 |