リサイクル毛布仕様書（SH-500）

(PET のリサイクル品)

１.品名 災害救助用毛布（真空パック）

２.数量  	枚

３.銘柄  (株)カネカ（カロンエコ）

４.仕様

（１）毛布規格

A）混紡率 	経糸 リサイクルポリエステル 			100％

緯糸 アクリル系（カネカロン） 			 50％

リサイクルポリエステル（ペットボトル再利用品） 50％

B）番手 	経糸 20/2

緯糸 1/3

C）組織織 	1/3 破れ斜紋ヨコ二重織

D）密度 	経 170 本/10cm 間以上

緯 	90 本/10cm 間以上

E）重量    1.35kg 以上

F）寸法    140cm×190cm 以上

G）色相    ベージュ系  無地

H）仕上加工    片面刈毛

I）縫製 	天地トリコットヘム50mm

（２）－１難燃性 	自治省消防庁通達65 号『寝具類等の防炎性能試験第１寝具類２防炎性能試験	 	 	 	３毛布』の試験に合格したもの。

－２エコマーク商品類型名 再生PET 樹脂を使用した家庭用繊維製品の認定を受けたもの。

認定番号 第04104023 号

（３）包装内容 	包装は、10 年以上毛布を保護するために、一枚毎に次の基準に適合する加工	 	 	 	工程及び包装資材を使用する。

A）真空パック処理方法 （ＩＳＯ14001 環境認証取得）

①パック前処理をして平面乾燥処理を行い毛布の水分率を1％以下に下げること。

（85℃の乾燥空気を上面ブロー・下面サクション出口前冷却）

②パック処理は、毛布を1/8 折りにし、アルミ多層特殊フイルム（メイワパック）に入れ約0.5 気圧の密閉槽内にて通常の容積の1/3 に圧縮した後に真空包装をする。

③パック処理は、外気を遮断した状態にて行うこと。

④開封後は、短時間に十分な復元性を有すること。

B）梱包方法

① パック蜜封した毛布10 枚を一梱包として、ダンボールケースに入れること。

② ダンボールケースは、７段積みに耐え得る強度とする。

③ ダンボールケースの寸法は、約720mm×530mm×330ｍｍ（外寸）とすること。

④ 合わせ目は、布製粘着テープ（JIS-Z-1524 一種2 号50mm）で封し、箱の外側をポリプロピレン製バンド

（JIS-Z－1527 幅115.5mm）を掛け熱溶着する。

（４）表	示 外装ケースに不滅インクで次の通り表示すること。

両側面 		『災害用備蓄毛布』・『１０枚』		  		『納入年月』