災害用真空パック毛布仕様書

1   品名及び数量     災害用真空パック毛布                枚(1 箱10枚      箱)

(コンパクトタイプ)

2  毛布仕様          障害者優先調達推進法適合品であり、次に揚げる品質規定に沿った

ものであること。

(1 ) 品質規定

ア  安全性を考慮して、 原則と して国内の縫製メーカーで生産したものとする。 但し、 国外で縫製も可とするが、現地縫製工場に国内の

管理者により品質管理されたものとすること。

イ毛布の使用後、洗浄が容易で、且つ再生パックが可能なこと。

(手洗いは不可)

ウ  縫製及び真空パック処理方法( I SOl40 01 ・ I SO90 01

認証取得工場で縫製、真空パック包装加工されたものとすること)

但し、国内の縫製に関し除く

(2) 生地素材     ポリエステル100%

(3) サイズ幅145 cm、長さ190cm以上

(4) 目付け      320g/㎡

(5) 糸番手     75D(デニール) /  144F(フィラメント)

+ (50D/24F) + (50D/24F)

(6) ゲージ150 cm幅/510X170以上

(7) 重     量     830g (±5%) 以上

(8)     柄         無地

(9) 色     合     ベージュ系

(10) 組     織     マイヤー (経編み)

(11) 縫     製     四方折り返し加工ヘム15mm

(12) 加     工     両面起毛

3  真空パック規格

(1 )  最低10年間毛布を保護するため、  1 枚毎に以下の基準に適合する材料を使用し、毛布を32

折にし、約2.9 c mの厚みに脱気をかけ、袋内の水分率を1 %以下にして包装すること。

* 包装フィルムアルミ蒸着多層特殊フィルム

・気 体透過度  me/cm/㎡.24h.atm  以下   (JISK7126)

・透   湿  度  0.5gm.24h.atm      以下   (JISZ0208)

・引 張強度  縦800kg f/c㎡    横800kgf/cn 以上

・引 裂強度  縦120kg f/cm     横120kgf/cm  以上

・ヒ ートシールの強さ8.0kgf/15mm   以上

* 使用するフィルムは、燃焼時にほとんど塩素ガスが発生しないものとする。

(2 ) 防虫・ 防カビ効果の強化の為、脱酸素剤、乾燥剤をパック時に同時封入すること。

(3 ) 乾燥剤の反応時に吸収済みの水分が溶融しないもの。

4  梱包

(1 ) 真空パックした毛布は段ボール毎に10枚入れ蓋の合わせ目は、布粘着テープで封をし、

ポリプロピレン製バンドを長面方向に1 本、 短面方面に2 本掛け熱溶着する。

(2 ) 段ボール箱は、耐水性とし、10段積以上に耐える覆面両面段ボールとする。

大きさは、縦320mm、横400mm、高さ300mm(外寸) 以下とする。

5  表示

段ボールに以下のとおり黒のインクで4 側面表示すること。

長さ面幅側

災害用毛布				災害用毛布

| 数 量 | 10枚 |
| --- | --- |
| 納入年月 | 2010年0月 |
| 納入業者 | 00000 |

| 数量 | 10枚 |
| --- | --- |
| 納入年月 | 2010年0月 |

6  提出書類

次に掲げる図書等を入札時に提出すること。

・毛 布の出荷引受書

次に掲げる図書等を納入時に提出すること。

(1 ) 毛布の出荷証明書

(2 ) 真空パック加工メーカーの出荷証明書                   内容:仕様書に定められた加工

(3 ) (財)化学物質評価研究機構(フィルムの検査成績書の写し) 内容:真空ハ ック規格:5 項目の試験結果(4 ) 真空パック包装の10年間品質保証書

(5 ) 障害者優先調達推進法の基準を満たす適合証明書の写し

(6 )  I SOl40 01 及びI SO90 01 認証登録取得の写し(縫製・ 真空ハ ック加工)

7  納入期限  平成    年     月      日(  )

8  納入場所

9  その他  本仕様書に疑義が生じた場合は、協議し指示に従うこと。