〈災害用使い捨て厚手手袋仕様書〉

１．品　　名 ｴﾝｼﾞﾆｱｸﾞﾛｰﾌﾞ50枚入(ｵﾚﾝｼﾞ)

ｴﾝｼﾞﾆｱｸﾞﾛｰﾌﾞ50枚入(ﾌﾞﾗｯｸ)

２．品 　質　　ニトリルゴム

３．品 　番 ﾌﾞﾗｯｸ： 184992(M)／184993(L)

　 ｵﾚﾝｼﾞ： 184995(M)／184996(L)

４．仕　　様

　　ア　生　地

**a　素材 ：ニトリルゴム**

**b　加工 ：ダイヤモンド形状加工**

**c　原産国 ：マレーシア**

　　イ　製　品

**a　サイズ ：(M)全長約240mm/中指の長さ83mm**

**/手の平まわり190mm**

**：(Ｌ)全長約240mm/中指の長さ85mm**

**/手の平まわり210mm**

**b　厚み ：約0.26±0.02mm(手のひら部分)**

**c　　色　 ：ﾌﾞﾗｯｸ/ｵﾚﾝｼﾞ**

**d　商品重量 ：(M)約8.6g（１枚）**

**(Ｌ)約9.4g（１枚）**

**e　内容量 ：50枚入(左右両用)**

　　ウ　引張強度

　　　　a　試験方法 ：JIS K 6251準用

b　引張強さ ：（縦）14.7（横）16.5

c　引張速度 ：500mm/min

d　標線間距離 ：20mm

e　試験片 ：ダンベル状3号形

f　試験室温湿度 ：20℃、65%RH

　　エ　突刺強度

a　試験方法 ：JIS Z 1707 準用

b　突刺し強さ ：8.5

c　試験室温湿度 ：20℃、65%RH

　　オ　梱包サイズ

a　パッケージ外寸 ：120×65×220（mm）

〈災害用使い捨て薄手手袋仕様書〉

１．品　　名 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾀｰｸﾞﾛｰﾌﾞ50枚入

２．品 　質　　ニトリルゴム

３．品 　番 190891(M)

190892(L)

４．仕 　様

　　ア　生　地

**a　素材 ：ニトリルゴム**

**b　加工 ：表面シワ加工**

**c　原産国 ：マレーシア**

　　イ　製　品

**a　サイズ ：(M)全長約240mm/中指の長さ85mm**

**/手の平まわり190mm**

**：(Ｌ)全長約240mm/中指の長さ88mm**

**/手の平まわり210mm**

**b　厚み ：約0.14±0.02mm(手のひら部分)**

**c　　色　 ：ﾌﾞﾗｯｸ**

**d　商品重量 ：(M)約5.9g（１枚）**

**(Ｌ)約6.4g（１枚）**

**e　内容量 ：50枚入(左右両用)**

　　ウ　引張強度

　　　　a　試験方法 ：JIS K 6251準用

b　引張強さ ：（縦）12.2（横）12.0

c　引張速度 ：500mm/min

d　標線間距離 ：20mm

e　試験片 ：ダンベル状3号形

f　試験室温湿度 ：20℃、65%RH

　　エ　突刺強度

a　試験方法 ：JIS Z 1707 準用

b　突刺し強さ ：6.3

c　試験室温湿度 ：20℃、65%RH

　　オ　梱包サイズ

a　パッケージ外寸 :120×40×220（mm）